Опросный лист №1

| №п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Флокулянт №1 ПАА марки Н 600 | Флокулянт №2 Магнафлок LT25 |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |  |
| 1.1. | Внешний вид |  | Гелеобразная вязкая масса, бесцветная или желтоватого цвета | Сыпучий порошок белого или близко к белому цвета |
| 1.2. | Массовая доля основного вещества | %, не менее | 6 | 97 |
| 1.3. | Массовая доля остаточного акриламида | %, не более | 0,0004 | 0,02 |
| 1.4. | Вязкость 0,5 % раствора полимера, при 25ºС | спз | - | 30-55 |
| 1.5. | Кинематическая вязкость раствора ПАА с массовой долей 0,25% в растворе хлористого натрия с массовой долей 3% при 30ºС | мм2/с не менее | 10 | - |
| 1.6. | Скорость осаждения суспензии оксида меди | мм/с, не менее | 8 | - |
| 2. | Комплектация |  |  |  |
| 2.1. | Упаковка |  | упаковывается в полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем, либо полиэтиленовый мешок, помещённый в бумажный мешок не более 30 кг каждый. |  |
| 2.2. | Количество | тн | В соответствии с количеством указанным в конкурсной документации |  |
| 2.3. | Наличие НД |  | Наличие русскоязычного паспорта, скрепленного печатью производителя/поставщика, наличие ТУ или аналогичного НД, описывающего характеристики, методики котроля качества продукта посредством доступных лабораторных методов, а также технологическую инструкцию применения продукта. |  |