Опросный лист ОП № 2

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Марка флокулянта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гринлайф К 45 | Zetag 8180 |
| 1 | Ионный характер | Катионный | Катионный |
| 2 | Гранулометрический состав, % Массовая доля гранул размером: - более 2 мм - менее 0,15 мм | Не более 2 Не более 6 | Не более 2 Не более 7 |
| 3 | Насыпная плотность, кг/м3 | 800 | 700 |
| 4 | Срок хранения, мес. | 24 | 24 |
| 5 | Температура хранения, 0С | 0-35 | 5-25 |
| 6 | Упаковка | Многослойные мешки (25 кг) | Полипропиленовые мешки (25 кг) |