Опросный лист №1

| №п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Флокулянт № 1 Праестол 2500 | Флокулянт №2 Магнафлок LT20 |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |  |
| 1.1. | Внешний вид |  | Сыпучий порошок белого или близко к белому цвета | Сыпучий порошок белого или близко к белому цвета |
| 1.2. | Массовая доля основного вещества | %, не менее | 97 | 97 |
| 1.3. | Насыпная плотность | кг/м3 | 600-700 | Около 700 |
| 1.4. | Динамическая вязкость 0,5% раствора полимера | мПа.с | >140 | - |
| 1.5 | Ионный характер |  | неионогенный | неионогенный |
| 2. | Комплектация |  |  |  |
| 2.1. | Упаковка |  | упаковывается в полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем, либо полиэтиленовый мешок, помещённый в бумажный мешок 25 кг каждый. |  |
| 2.2. | Количество | тн | В соответствии с количеством указанным в конкурсной документации |  |
| 2.3. | Наличие НД |  | Наличие русскоязычного паспорта, скрепленного печатью производителя/поставщика, наличие ТУ или аналогичного НД, описывающего характеристики, методики котроля качества продукта посредством доступных лабораторных методов, а также технологическую инструкцию применения продукта. |  |