Техническое  описание

Полное наименование объекта закупки: Геотекстиль универсальный Д-150

ОКПД 2: 17.53.10.141

Материалы нетканые из химических нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м2 с покрытием

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование/ изображение | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полотно нетканое геотекстильной марки 150 г/м2 | Функциональные параметры |  |  | М2 | 4000 |
|  |  | Ширина рулона | 210 ± 4 |  |  |  |
|  |  | Состав | 100% полиэфирное полотно |  |  |  |
|  |  | Толщина при давлении 2,0 кПа. мм | 1,0-2,0 |  |  |  |
|  |  | ТУ, ГОСТ | ГОСТ Р 53225-2008 |  |  |  |
|  |  | Поверхностная плотность, г/м2 | 150 |  |  |  |
|  |  | Относительное удлинение при 25%/50% нагружении от разрушающего, % | 58/93 |  |  |  |
|  |  | Коэффициент изотропности по прочности, не более, Uр | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Коэффициент изотропности по деформации, не более, Ue | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Коэффициент стойкости к УФ-излучению, 120 ч облучения | >0,9 |  |  |  |
|  |  | Коэффициент стойкости к повышенным температурам +180°С, не менее | 0,87 |  |  |  |
|  |  | Коэффициент стойкости к пониженным температурам -130°С, не менее | 0,89 |  |  |  |
|  |  | Комплектация |  |  |  |  |
|  |  | Геотекстиль |  | М2 |  |  |

Товар должен новым, не бывшим в употреблении. Вид упаковки – пленка полиэтиленовая. Каждую партию должен сопровождать технический паспорт с указанием сертификата соответствия, соответствие продукции требованиям СТО 63165618-002-2010, сроком действия сертификата, показателями поверхностной плотности, ширины, прочности при растяжении по длине и ширине, относительное удлинение при разрыве, толщина при давлении.

В стоимость входят: доставка товара

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, Выгойнаволок, КОС