| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Масла, смазки ОКПД 2: 19.20.29.190 Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Масло индустриальное синтетическое SHC 630 | Класс вязкости ISO VG | 220 | л | 30 |
|  |  | Индекс вязкости | 152 |  |  |
|  |  | Спецификации | AGMA 9005 E02 DIN 51517-3 CLP ISO 12925-1 CKD |  |  |
|  |  | Плотность при 15 С, кг/л | 0.87 |  |  |
|  |  | Вязкость кинематическая при 100 С, сСт | 25.2 |  |  |
|  |  | Вязкость кинематическая при 40 С, сСт | 216 |  |  |
|  |  | Цвет | Оранжевый |  |  |
|  |  | Температура вспышки, С | 235 |  |  |
|  |  | Температура застывания, С | -42 |  |  |
|  |  | Коррозия меди в течение 3 часов при 100 С | 1b |  |  |
|  |  | Испытания на пенообразование, 1 этап, склонность/стабильность, мл/мл | 0/0 |  |  |
|  |  | Испытания на пенообразование, 2 этап, склонность/стабильность, мл/мл | 0/0 |  |  |
|  |  | Испытания на пенообразование, 3 этап, склонность/стабильность, мл/мл | 0/0 |  |  |
|  |  | TOST, ч. до 2 NN | 10000+ |  |  |
|  |  | Износ на 4-шариковой машине трения, пятно износа, мм | 13+ |  |  |
|  |  | Защита от коррозии, дист. вода | Выдерживает |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16